DOSSIER DE CAPITALISATION

NUANCE  UR B6

Jean-Paul PERRUCHOT - Jean-Christophe GAGNEPAIN

Destinataires :

MM.	J. CHARLES - G. SCHWEITZER - B. VINCENT - R. MAJCHRZAK - J.P. PERRUCHOT - A. CREUZET ® MCOR - J.C. MILEK ® STA - M. CHOPIN ® STA -  F. FRANCOIS - D. FARIAS - J.C. GAGNEPAIN - L. COUDREUSE - B. BONNEFOIS
M. VERNEAU - J.P. AUDOUARD - M. CHENEVAT

G. PONT ð Circulation Aciérie

Révision 0 de Janvier 96

CODE NUANCE : URANUS B6

CODE ACIERIE - DESIGNATION UGINE

| ACIERIE | CODE ACIERIE | DESIGNATION UGINE | DESIGNATION CLI |
| --- | --- | --- | --- |
| Breuil | Non ouvert |  | UR B6 N |
| BREUIL | 385 |  | UR B6 E |
| BREUIL | 386 |  | UR B6 Mo |
| ISBERGUES | 866 | RD 62 | UR B6 E |

POSITION NORMES

|  |  | UR B6 E | UR B6 Mo | UR B6 N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EN 10088 | X1NiCrMoCuN 25-20-5 | X | X | X |
| EN 10027 - 7 | 1-4539 |  |  |  |
| NFA 36-209 | Z2NCDU 25-20 | X |  |  |
| SEW 40 | X1NiCrMoCuN 25-20-5 | X |  |  |
|  | W1-4539 |  |  |  |
| VD TUV | VD 421 | X |  |  |
| ASTM A240 | UNS S 08904 | X |  |  |
| et B625 |  |  |  |  |
| BS 1501 | 904 S 13 | X | X | X |
| SS | SIS 2562 | X | X | X |

FOURCHETTES ACIERIES Exprimées en % pondéraux

| NUANCE | CODE | C | S | P | Si | Mn | Ni | Cr | Mo | N2 | B | Cu | Al | Ti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ppm |  |  |  |
|  |  | £ | £ | £ | 0.130 | 1.30 | 24.10 | 19.40 | 4.05 | 0.055 | 10 | 1.20 | 0.020 |  |
| UR B6 E | 385 | 0.015 | 0.0015 | 0.025 | 0.230 | 1.70 | 24.80 | 20.20 | 4.45 | 0.075 | 20 | 1.60 | 0.050 |  |
|  |  | £ |  |  | 0.150 | 1.35 | 24.05 | 19.25 | 4.05 | 0.055 | 5 | 1.20 |  |  |
| UR B6 E | 866 | 0.020 | £0.002 | £0.025 | 0.250 | 1.65 | 25.30 | 20.50 | 4.55 | 0.075 | 13 | 1.50 |  |  |
|  |  | £ | £ | £ | 0.130 | 1.30 | 24.50 | 20.10 | 4.60 | 0.100 | 10 | 1.20 | 0.020 |  |
| UR B6 Mo | 386 | 0.015 | 0.0015 | 0.025 | 0.230 | 1.70 | 25.20 | 20.90 | 4.90 | 0.130 | 20 | 1.60 | 0.050 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.120 |  |  |  |  |
| UR B6 N | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.160 |  |  |  |  |

COMMENTAIRE QUANT AU NOM GENERIQUE

ð	 C'est la classe des aciers superausténitiques appelée Uranus B

ð	Le 6 n'a pas de signification particulière. La nuance a été mise au point par la société CAFL.

ð	Le suffixe Mo signifie que les éléments Cr-Mo sont renforcés pour assurer un PREN (indice de résistance à la corrosion localisée = % Cr +3,3 % Mo + 16 % N) plus élevé.

ð	Le suffixe E signifie économique : tous les éléments d'alliage sont au mini des fourchettes, ce qui n'était pas le cas dans la conception d'origine.

ð	Le suffixe N signifie addition d'azote dans le but de stabiliser la structure, en retardant l'apparition de phases intermétalliques : c'est la nuance plus particulièrement utilisée par les tôles plaquées.

Autres Remarques

La teneur en Silicium de la nuance est visée < 0,25 %, car au-delà on observe une forte sensibilisation vis à vis des phases intermétalliques.

CAPITALISATION METALLURGIQUE :
TRAITEMENT DE LA DEROGATION AUX CODES

|  |  | DEROGATION | ORIGINE | D COUT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODE | CLIENT | PORTANT | DE LA | GENERE PAR | RESULTATS |
|  |  | SUR | DEROGATION | DEROGATION |  |
| RD11 | ARBEL | Mn - Mo - B | Amélioration du |  | Pas de conséquence sur |
| (URB6AR) |  |  | soudage |  | la qualité |
|  |  | Mn = 1,5 - 1,8 |  |  |  |
|  |  | Mo = 4,2 - 4,5 |  |  |  |
|  |  | B = 5 à 13 ppm |  |  |  |

COMMENTAIRES :

Commande de tôles minces pour fabrication de citernes de transport ferroviaire de produits

corrosifs.

CADRE DE FAISABILITE LAMINAGE

| Lingot : |  | BRAME C.C. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Limitation en poids des lingots pour améliorer la forgeabilité : |  | Isbergues | Ep. 160 mm |
| B 8 à D 14 | en lingots UC |  |  |
| Des essais peuvent être envisagés sur des lingots plus lourds pour des fabrications particulières. |  |  |  |

- CADRE DE FAISABILITE A PARTIR DE BRAMES EPAISSEURS 160 MM

NOTA : 
Les longueurs indiquées dans ce tableau sont des longueurs format client par regroupement de plusieurs tôles filles, le parachèvement ne permettant pas une longueur supérieure à 12 m

- (*) Essai possible jusqu'à 12 m

Zone chiffres ombrés : à la porte quarto, mettre consigne TOLE DIFFICILE.

FICHE

COMMENTAIRES SUR GAMMES

PARTICULARITES METALLURGIQUES DE LA NUANCE

ð C'est une nuance à forgeabilité délicate qui nécessite une élaboration particulièrement soignée aussi bien en VOD qu'en AOD.

En AOD + Coulée continue

Réduction alu + ajout de Nical pour obtenir une teneur basse en S £ 15 ppm typique £ 10 ppm et une basse teneur en 02 £ 30 ppm.

L'élaboration est suivie d'un passage sous vide à l'AVA pour baisser la teneur en 02.

Résiduels Pb + Bi très nocifs - choix très strict des appros (Spath - alu - Cu) limitation Pb + SBi £ 6ppm.

La surchauffe est limitées à 20°C pour obtenir une structure à grains fins.

Le brassage électromagnétique avec 4 brasseurs est impératif.

En VOD + Lingots

Réduction alu avec résiduel visé 0,020 à 0,050

Même visée en S et 02 qu'en élaboration AOD.

Surchauffe visée à 90°C.

Plomb limité à 5 ppm.

ð	 EBAUCHAGE DES LINGOTS

Gamme particulière LB 13 - Chauffage 1180°C

1 seule chaude

Meulage soigné MIDWEST des ébauches

ð	 LAC

ð Pas de difficulté particulière en ébauche

Chauffage 1220°C

ð Plus délicat à partir de brames CC

Chauffage 1180°C

Le chauffage au FH s'effectue toujours par chargement à 28 pas maximum afin d'éviter des séjours longs dans la zone de chauffage de 500°C.

Il y a un risque de dédoublure au laminage sur des nappes de phases intermétalliques

A la fin du laminage, il est recommandé de ne pas repasser les tôles minces sous le quarto dans l'hypothèse où l'épaisseur n'a pu être obtenue à la fin de la gamme normale.

Un examen US est systématiquement pratiqué après laminage afin de détecter les éventuelles dédoublures sur nappes de phase intermétalliques.

ð	Le traitement thermique de la nuance consiste en une hypertrempe à 1150° C sans 	maintien ref. eau.

ð	Traitement thermique recommandé ou imposé par les normes

| NORMES | TEMPERATURES (°C) | REFROIDISSEMENT |
| --- | --- | --- |
| EURONORM | 1050 - 1150 | AIR ou EAU |
| AFNOR | 1100 - 1175 | NON SPECIFIE |
| SEW 400 | 1050 - 1150 | AIR ou EAU |
| ASTM | - | - |
| (*TTH imposé) |  |  |

MICROSTRUCTURE

Après hypertrempe, nous obtenons une microstructure entièrement austénitique exempte de carbures aux joints de grains.

Pour les tôles les plus épaisses une légère précipitation de phases intermétalliques peut être observée à mi-épaisseur.

STABILITE STRUCTURALE

DIAGRAMME   TTT

PROPRIETES PHYSIQUES (VALEURS MOYENNES)

| TEMPERATURE | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | - 196°C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Densité (kg/m3) | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coefficient de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dilatation entre 20° et | - | 15.8 | 16.1 | 16.5 | 16.9 | 17.3 |  |  |  |  |  |
| T (°C) (a 10-6 K-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chaleur spécifique | 450 |  | 490 |  | 530 |  |  |  |  |  |  |
| (J. kg-1, K-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conductibilité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thermique | 12.0 |  | 14.5 |  | 17.0 |  |  |  |  |  |  |
| (W.m-1, K-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résistivité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| électrique | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (µ W cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Module |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d'élasticité | 195 | 190 | 182 | 174 | 166 | 158 | 152 |  |  |  |  |
| (GPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Module de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cisaillement ou | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| torsion (GPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coefficient | 0.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| de poisson |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perméabilité | £ 1.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| magnétique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

QUELQUES MESURES DE PERMEABILITE MAGNETIQUE A 20°C

|  | Pour H en Oersted |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HYPERTREMPE | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 5000 |
| 1100° C | £ 1.005 | £ 1.005 | £ 1.005 | £ 1.005 | £ 1.005 | £ 1.005 | £ 1.005 |

PROPRIETES MECANIQUES (VALEURS GARANTIES)

| TEMPERATURE (°C) | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rp 0.2 % (MPa) | 220 | 205 | 175 | 145 | 125 | 110 |
| Rp 1 % (MPa) | 260 | 235 | 205 | 175 | 155 | 140 |
| Rm (MPa) | 520/720 | 500 | 460 | 440 | - | - |
| A % | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Dureté HRB | 70 - 90 |  |  |  |  |  |

Pour plus de renseignements, se référer aux histogrammes de réalisations page suivante.

STABILITE STRUCTURALE

De par les domaines de précipitations, la nuance ne doit pas être utilisée pour des applications à température supérieure à 500°C.

STABILITE STRUCTURALE :

EVOLUTION DES RESILIENCES LORS DE MAINTIEN A TEMPERATURE

| Température de maintien (°C) | Durée du maintien en heures | KCU (J/cm²) |
| --- | --- | --- |
| 20 550 550 600 600 650 650 700 700 | 0 100 1000 100 1000 100 1000 100 1000 | 260 270 270 280 190 210 74 125 28 |

UR B6 : PROPRIETES MECANIQUES A TEMPERATURE AMBIANTE

UR B6 : PROPRIETES MECANIQUES A TEMPERATURE AMBIANTE

UR B6 : CARACTERISTIQUES MECANIQUES A TEMPERATURE ELEVEE

UR B6 : CARACTERISTIQUES MECANIQUES A TEMPERATURE ELEVEE

CARACTERISTIQUES MECANIQUES A TEMPERATURE AMBIANTE SUR MATERIAU ECROUI

URANUS B6 : CARACTERISTIQUES MECANIQUES A TEMPERATURE AMBIANTE SUR MATERIAU ECROUI

NUANCE  UR  B6

RESILIENCES KCV (J) : SENS TRAVERS

| TEMPERATURE (°C) | - 269 | - 196 | - 40 | 0 | + 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valeurs garanties |  |  |  |  |  |
| KCV (J) | - | 100 | - | - | 120 |
| Valeurs moyennes |  |  |  |  |  |
| KCV (J) | - | 220 | - | - | 290 |

ESSAIS  MECANIQUES  PARTICULIERS

1] 	RESULTATS CONVENTIONNELS A q° AMBIANTE (REFERENCE)

| Prélèvement | R 0,002 MPa | R 0,01 MPa | Rm MPa | A % | KCU J/cm² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRAVERS PEAU | 279 | 325 | 631 | 56 | 271 |

RESULTATS OBTENUS A q° AMBIANTE APRES SENSIBILISATION A 550°C MAINTIEN 500 HEURES

| Rep | Prélèvement | R 0,002 MPa | R 0,01 MPa | Rm MPa | A % | Z % | KCU J/cm² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 L2 T1 T2 | LONG LONG TRAVERS TRAVERS | 281 275 286 296 | 303 296 306 314 | 633 631 639 645 | 47.8 47.2 49.4 46.4 | 72 72 65 68 | 335 334 272.5 282.5 |

2] 	RESULTATS CONVENTIONNELS A q° AMBIANTE (REFERENCE)

| Prélèvement | R 0,002 MPa | R 0,01 MPa | Rm MPa | A % | KCU J/cm² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRAVERS PEAU | 279 | 325 | 598 | 52 | 312 |

RESULTATS OBTENUS SENS EPAISSEUR  A q° AMBIANTE

| Rep | Prélèvement | R 0,002 MPa | R 0,01 MPa | Rm MPa | A % | Z % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | travers court travers court travers court | 270.8 273.7 258 | 308 307 291 | 577.8 572.9 563.1 | 46 48 46.4 | 83.9 83.9 83.9 |

ESSAIS DE FATIGUE  (FLEXION - ROTATIVE)

Fréquence : 3000 cycles/minutes

Ecart (s M - sm) = 20 MPa

Pour 107 cycles :	sp = 241 MPa (limite d'endurance)

sD

------  @ 0.40

Rm

FLUAGE (VALEURS MOYENNES)

NUANCE UR B6

|  | s R |  |  |  |  |  | s 1 % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Température | 103h |  | 104h |  | 105h |  | 103h |  | 104h |  | 105h |  |
| (°C) | NFA | Résultats | NFA | Résultats | NFA | Résultats | NFA | Résultats | NFA | Résultats | NFA | Résultats |
|  | 36-209 | CLI | 36-209 | CLI | 36-209 | CLI | 36-209 | CLI | 36-209 | CLI | 36-209 | CLI |
| 500 |  |  |  | 450 |  | 360 |  |  |  | 330 |  | 230 |
| 550 |  |  |  | 310 |  | 230 |  |  |  | 200 |  | 150 |
| 600 |  |  |  | 200 |  | 150 |  |  |  | 130 |  | 90 |
| 650 |  |  |  | 130 |  | 100 |  |  |  | 80 |  | 60 |
| 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FLUAGE

1	-	RESULTATS EXPERIMENTAUX

| temperature en ° c | s en mpa | duree en heures pour atteindre |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | s r | s 1 % |
| 600 600 650 700 700 700 700 | 240 220 170 120 245 175 145 | 4687 9825 3835 1636 7.75 81 283 | 174 270 115 71 - 3 7.75 |

2	-	VALEURS EXTRAPOLEES D'APRES LA COURBE LARSON MILLIER EN MPa

| temperature en °c | s R pour 10 000 H | s R pour 100 000 H | s 1% pour 10 000 H | s 1% pour 100 000 H |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 550 575 600 650 | 450 310 250 200 130 | 360 230 190 150 100 | 330 200 160 130 80 | 230 150 120 90 60 |

ESSAIS  DE  CORROSION

USINAGE

ð	Comme tous les aciers inoxydables austénitiques (écrouissabilité élevée), la nuance UR B6 présente une moins bonne usinabilité que celle des aciers de construction ou des aciers martensitiques à 13 % Cr.

| Type |  |  | PARAMETRE DE COUPE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d'usinage | OUTILS | LUBRIFIANT | ICL 164 T |  |  |  |
|  |  |  | Profondeur de | Avance en |  | Vitesse en |
|  |  |  | passe en mm | mm par tour |  | m par mn |
|  | ACIER | HUILE DE | 6 | 0.5 |  | 6 - 11 |
|  | RAPIDE | COUPE |  |  |  |  |
|  | TYPE AFNOR | SOLUBLE | 3 | 0.4 |  | 9 - 14 |
|  | 2.9.1.8. ou | ou |  |  |  |  |
| Chariotage | 9.3.3.10 | ENTIERE | 1 | 0.2 |  | 15 - 20 |
|  | CARBURES | A SEC OU | 6 | 0.5 |  | 25 - 35 |
|  | TYPE | HUILE |  |  |  |  |
|  | ISO P10 | DE | 3 | 0.4 |  | 45 - 55 |
|  | ou | COUPE |  |  |  |  |
|  | P 30 | SOLUBLE | 1 | 0.2 |  | 65 - 70 |
|  |  |  | Largeur de la | Avance en |  | Vitesse en m |
|  | ACIER |  | coupe en mm | mm par tour |  | par mn |
| TRONCON- | RAPIDE | HUILE DE | 1.5 | 0.03 |  | 10 - 13 |
| NAGE | TYPES | COUPE |  |  |  |  |
|  | AFNOR | SOLUBLE | 3 | 0.04 |  | 11 - 14 |
|  | 2.9.1.8. ou | OU |  |  |  |  |
|  | 9.3.3.10 | ENTIERE | 6 | 0.05 |  | 12 - 15 |
|  |  |  | Diamètre du | Avance en |  | Vitesse en m |
|  |  |  | foret en mm | mm par tour |  | par mn |
|  | ACIER |  | 1.5 | 0.25 |  | 6 -10 |
|  | RAPIDE | HUILE DE |  |  |  |  |
| PERCAGE | TYPES | COUPE | 3 | 0.06 |  | 7 - 11 |
|  | AFNOR | SOLUBLE |  |  |  |  |
|  | 6.5.2.5. OU | OU | 6 | 0.08 |  | 7 - 11 |
|  | 9.3.3.10 OU | ENTIERE |  |  |  |  |
|  | 2.9.1.8 |  | 12 | 0.10 |  | 7 - 11 |
|  |  |  | Avance par dent |  | Vitesse en m |  |
|  |  |  | en mm par tour |  | par mn |  |
|  | ACIER | HUILE DE |  |  |  |  |
| FRAISAGE | RAPIDE | COUPE |  |  |  |  |
| EN BOUT | TYPES | SOLUBLE | 0.05 - 0.10 |  | 10 - 20 |  |
| PROFILAGE | AFNOR | OU |  |  |  |  |
|  | 2.9.1.8. OU | ENTIERE |  |  |  |  |
|  | 6.5.2.5 |  |  |  |  |  |

MISE EN OEUVRE

ð	FORMAGE A CHAUD

w	Suivant leur importance et la puissance des outils utilisés, les opérations de formage à chaud (emboutissage, cintrage...) peuvent être effectuées entre 1200° et 900°C (de préférence réaliser un chauffage vers 1150°C).

Le maintien en température doit être plus long (50 % environ) que pour un acier au carbone en raison de la faible conductibilité thermique de ce type de nuance.

Il convient de réchauffer la pièce aussi souvent que nécessaire pour s'affranchir de l'écrouissage ou des effets de structure.

w	Il est nécessaire de dégraisser soigneusement les pièces avant chauffage et de travailler en atmosphère neutre ou légèrement oxydante. L'atmosphère doit être exempte de contamination de sulfures.

w	Après le formage, un traitement thermique en final est nécessaire :

- Température : 1120 - 1170°C

- Temps de maintien : 1 à 2 minutes par mm d'épaisseur

- Refroidissement : hypertrempe eau.

ð	FORMAGE A FROID

L'aptitude au formage à froid de la nuance URB6 est bonne, toutefois les efforts à mettre en oeuvre sont plus importants que pour une nuance 316 L.

Des traitements intermédiaires peuvent être nécessaires en cas de déformation importante. Ces traitements consistent en une hypertrempe aux environs de 1150°C.

Si l'on veut éliminer les contraintes résiduelles de formage, ou dans le cas de risques de corrosion sous contrainte (milieux basiques ou chlorurés) un traitement d'hypertrempe est nécessaire après le formage.

SOUDAGE

ð	COMMENTAIRES GENERAUX


w	Cette nuance, purement  austénitique, présente donc une sensibilité potentielle à la fissuration à chaud en ZAT et en métal fondu de même composition. Toutefois l'addition de Mo et la limitation à de faibles teneurs des éléments néfastes (S, P, B et Si) confèrent à l'acier URANUS B6 une excellente soudabilité.

Préchauffage, postchauffage et traitement thermique post soudage ne sont généralement pas nécessaires.

ð	PROCEDES UTILISABLES


w	Tous les procédés sont utilisables y compris les procédés sans apport. On limitera toutefois l'énergie de soudage à 15 Kj/cm (utilisation de fils de petit diamètre en SAW) et la température d'interpasse à 150°C.

ð	PRODUITS D'APPORT

Deux types d'apports sont utilisés :

Les produits d'apport de composition homogène (composition en annexe 1 et liste en annexe 2) à microstructure purement austénitique.

Les produits d'apport de type 625 (ER Ni Cr Mo 3 ou E Ni Cr Mo 3 SUIVANT AWS ou ASME) à choisir lorsque la résistance à la corrosion de la soudure est le principal critère de sélection (liste en annexe 3)

ð	PRECAUTIONS

Dans tous les cas on choisira des enrobages d'électrodes et des flux basiques permettant d'obtenir des teneurs en Si modérés en métal fondu.

De trop fortes vitesses de soudage sont généralement à éviter.

w	La propreté de mise en oeuvre est de rigueur pour cet acier inoxydable destiné à des milieux corrosifs sévères en particulier le brossage sera effectué uniquement avec des brosses en acier inoxydable.

DECOUPAGE

ð	PROCEDES THERMIQUES

Le découpage de la nuance UR B6 nécessite l'emploi de procédés adaptés :

	- Chalumeau à poudre

	- Procédé arc air

	- Plasma

	- Sciage thermique

Après découpage, il est nécessaire de procéder à un décapage ou à un meulage des coupes pour éliminer la couche d'oxyde formée.

ð	PROCEDES MECANIQUES


Tous les procédés classiques sont applicables :

	- Découpage à l'outil

	- Sciage à froid

	- Cisaillage

	- Poinçonnage

Toutefois, la puissance nécessaire est supérieure à celle utilisée pour les aciers doux (50 % environ)